| Группа | № пп | Марка | Химический состав в весовых % | α *107 в интервале 20(300 0С | Граница зоны отжига | Температура размягчения 0С | Термостойкость (не менее) 0С | Тангенс угла потерь при 20 0С (не более) | Диэлектрическая проницаемость ε (не более) | Тк – 100 (не менее) 0С | Химическая стойкость (потери в весе по отношению к воде) % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новая | Старая | SiO2 | B2O3 | PbO | ZnO | Al2O3 | BaO | CaO | MgO | Na2O | K2O | LiO2 | Остальные компоненты |  | Верхняя | Нижняя |  |  | Частота МГц | Частота МГц |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 104 | 1 | 104 |  |  |
| Кв | 1 | С5-1 | - | (99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 | - | - | Не менее 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вольфрамовая | 2 | С37-1 | №40 | 57, 6(1 | - | - | - | 25(1 | - | 7,4(0,4 | 8(0,4 | - | 2(0,3 | - |  | 37,5(1,5 | 750(10 | 580(10 | 806(10 | 185 |  | 45 |  |  |  | 400 | 0-0,8 |
|  | 3 | С37-2 | - | 70(1,5 | 27(1015 | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1 | 0,6-0,4 |  | 37(1,5 | - | - | 590(25 | 250 |  |  |  |  |  | 380 | Св. 0,44 |
|  | 4 | С38-1 | ЗС-9 | 68,8+1 | 26,5(1,5 | - | - | 1,6(0,5 | - | - | - | 2,5(0,5 | 0,6(1 | - |  | 38+2 | 480(2010 | 390(20 | 575(10 | 240 | 18 |  | 35 | 4,8 | 4,2 | 340 | Св.0,44 |
|  | 5 | С38-2 | - | 71,5(11,5 | 24(0,5 | - | - | 0,4(0,2 | 0,8(0,2 | - | - | 1(0,2 | 2,3(0,2 | - |  | 38+1,7 |  |  | 600+15 | 230 |  | 24 |  |  |  | 400 | Св.0,44 |
|  | 6 | С39-1 | №17 | 73(1,80,5 | 16,5(10,5 | 6(0,60,2 | - | - | - | - | - | 3 | 1,5 | - |  | 39,5(1,5 | 540(10 | 410(5 | 630(10 | 230 |  | 22 |  |  |  | 350 | Св.0,44 |
|  | 7 | С39-2 | - | 53(2 | 4(1,50,5 | - | 7(2 | 23,5(1,5 | - | 8,5(1,5 | 4(1 | - | - | - |  | 39(2 |  |  | 790(15 | 180 | 30 |  |  |  |  | 460 | 0-0,08 |
|  | 8 | С40-1 | ЗС-11 | 74,8(1,5 | 18(1 | - | - | 1,4(3 | - | - | - | 42(0,5 | 1,6(0,3 | - |  | 40(1,5 | 520(10 | 385(10 | 620(10 | 260 |  | 40 |  |  |  | 300 | Св.0,22-0,44 |
|  | 9 | С41-1 | - | 60,5(2 | - | - | - | 13,5(1 | - | 9,5(1 | 7,5(1 | - | - | - | TiO2 90(1 | 41(2 | 730(20 | 530(20 | 800(20 | 160 | 20 |  | 70 | 7,5 | 7 | 450 | 0-0,08 |
| Молибденовая | 10 | С47-1 | №46 | 68,5(1 | 17,2(0,8 | - | 5(0,50,3 | 2,5(0,3 | - | - | - | 6,8(0,7 | - | - |  | 47(1 | 565(10 | 420(10 | 590(10 | 200 |  | 57 |  |  |  | 230 | 0-0,08 |
|  | 11 | С48-1 | ЗС-8 | 66,5(1 | 23(1 | - | - | 3(0,5 | - | - | - | 3,7(0,5 | 3,8(0,3 | - |  | 48(1 | 500(5 | 360(10 | 555(10 | 200 |  | 32 |  |  |  | 300 | Св.0,44 |
|  | 12 | С48-2 | - | 66,3(1,5 | 20,9(1,5 | - | - | 3,5(0,51 | - | - | - | 3(1 | 5(1 | 0,2(0,15 | MnO 0,6(0,2; СаО 0,5(0,2. | 48(1,5 |  |  | 570(15 | 180 |  |  |  |  |  | 284 | Св.0,44 |
|  | 13 | С48-3 | - | 54(2 | - | - | 6(12 | 18,5(1 | 8(1 | 13,5(1 | - | - | - | - |  | 48(2 | 750(10 | 550(10 | 810(20 | 150 | 15 |  | 75 |  |  | 520 | 0-0,08 |
|  | 14 | С49-1 | ЗС-5N2 | 67,5(1 | 20,3(10,5 | - | - | 3,5(0,5 | - | - | - | 8,7(0,8 | - | - |  | 49(1 | 540(10 | 410(10 | 580(10 | 180 |  | 85 |  |  |  | 200 | Св.0,44 |
|  | 15 | С49-2 | ЗС-5К | 68,2(1,2 | 19(10,5 | - | - | 3,5(0,5 | - | - | - | 4,8(0,7 | 4,5(0,7 |  |  | 49(1 | 535(10 | 410(10 | 585(10 | 180 | 40 | 40 | 95 | 6 | 5,5 | 285 | Св.0,44 |
|  | 16 | С49-3 | - | 3,4(0,51 | 26,8(1,5 | 12,6(1 | 46,9(0,5 | - | - | - | - | - | - | - | V2O5 10,3(1 | 49(1 |  |  | 515(5 |  |  |  |  |  |  | 480 | Св.0,44 |
|  | 17 | С50-1 | - | 25(2,5 | 30(23 | - | - | 20(1,5 | 25(3 | - | - | - | - | - |  | 50(21 | 575(10 | 430(10 | 620(15 | 150 | 10 |  | 35 | 6,5 | 6,2 | 470 | Св.0,08-0,12 |
|  | 18 | С50-2 | - | 7(3 | 35(4 | - | - | 23(2 | - | 6,3(1 | 14,2(2,5 | - | - | - | Р2О5 14,5(3 | 50(2 |  |  | 665(20 |  |  |  |  |  |  |  | Св.0,12-0,22 |
|  | 19 | С50-3 | - | 67,5(1 | 20,3(1 | - | - | 3,5(0,5 | - | - | - | 8,7(1 | - | - |  | 50(2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | С50-4 | Л-100 | 64,6(1,5 | 22,3(1 | - | - | 3,5(0,5 | - | - | - | 3(0,5 | 5,5(0,5 | - | NaCl 0,8(0,5; As2O3 0,3(0,3 | 50(2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | C50-5 | Л-200 | 64,5(1 | 22,3(1 | - | - | 3,5(0,5 | - | - | - | 3,5(0,5 | 5,2(0,05 | - | СеО2 1(0,05 | 50(2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | С50-6 | ЛН-100 | 64,6(1,5 | 22,3(1 | - | - | 3,5(0,5 | - | - | - | 3(0,5 | 5,5(0,5 | - | NaCl 0,8(0,5; As2O3 0,3(0,3 | 50 (2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | С50-7 | УТ-1 | 70(1,5 | 19(1 | - | - | 3,5(0,5 | - | - | - | 5,5(0,5 | 2(0,5 | - |  | 50(2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | С52-1 | С49-2 | 68,7(1,2 | 19(10,5 | - | - | 3,5(0,5 | 3,0 | - | - | 4,4(0,7 | 4,4(0,7 | 0,7 |  | 52(1 | 535(10 | 410(10 | 585(10 | 180 | 40 | 40 | 95 | 6 | 5,5 | 285 | Св.0,44 |
| Платиновая | 25 | С84-1 | - | 3(2 | 53 -4 | - | - | 24(1,5 | - | 6(1 | - | 14(2 | - | - |  | 84(21 | 490(10 | 350(10 | 500(10 | 110 |  |  |  |  |  | 240 | Св.0,44 |
|  | 26 | С86-1 | СНД-5 | 73,6(1 | - | - | - | - | - | 5,5(0,5 | 3,8(0,3 | 17,1(1 | - | - |  | 88,5(2,5 |  |  | 510(15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | С87-1 | ЗС-4 | 55(1,51 | - | 30(10,5 | - | 2(0,3 | - | - | - | 3,8(0,5 | 9,2(0,5 | - |  | 87(12 | 450(10 | 360(10 | 500(10 | 100 |  | 20 |  |  |  | 325 | Св.0,12-0,22 |
|  | 28 | С88-1 | 713 | 67,5(1,50,5 | - | - | - | 5(0,5 | 12(0,6 | - | - | 7(0,8 | 7(0,7 | 0,6(0,2 | F2 0,9 -0,4 | 88(1 | 460(10 | 340(10 | 500(10 | 126 |  |  |  |  |  | 280 | Св.0,12-0,22 |
|  | 29 | С88-2 | - | 64,5(1,51 | 2(0,3 | - | 3(0,60,4 | 4(0,4 | 5(0,4 | 7(0,5 | - | 14,5(0,5 | - | - |  | 88(1,5 | 525(10 | 390(10 | 580(10 | 115 |  |  |  |  |  | 190 | Св.0,12-0,22 |
|  | 30 | С89-1 | №2 | 71,9(1,51 | - | - | - | - | 2(0,2 | 5,5(0,5 | 3,5(0,3 | 16,1(10,6 | 1(0,2 | - |  | 89(2 | 520(5 | 410(5 | 560(10 | 105 |  | 80 |  |  |  | 140 | Св.0,44 |
|  | 31 | С89-2 | №23 | 69,6(1 | 2,8(0,5 | - | - | 4(0,5 | - | 6,9(0,5 | - | 9 | 7,7 | - |  | 89(2 | 530(10 | 410(10 | 580(10 | 115 |  | 46 |  |  |  | 200 | Св.0,08-0,12 |
|  | 32 | С89-3 | №82 | 74(1 | - | - | - | - | - | 5,5(0,5 | 3,9(0,3 | 16,6(1 | - | - |  | 89(2 |  |  | 550(10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | С89-4 | №55 Эр | 70,5(1 | - | 2(0,5 | - | 1,5(0,3 | - | 5,5(0,4 | 3,5(0,3 | 15 | 2 | - |  | 89(2 |  |  | 550(10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | С89-5 | №55 Ув | 72,5(1 | - | - | - | 1,5(0,3 | - | 5,5(0,4 | 3,5(0,3 | 15 | 2 | - |  | 89(2 |  |  | 530(10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | С89-6 | С88-13 | 69,5(1,51 | 2(0,3 | - | - | - | 2(0,3 | 5,5(0.5 | 3,5(0,60,3 | 11(0,60,2 | 6,5(0,5 | - |  | 89(1 | 505(10 | 385(10 | 570(10 | 125 |  | 50 |  |  |  | 240 | Св.0,22-0,44 |
|  | 36 | С89-7 | - | Бой стекла С89-1, С90-1(раздельно или вместе) 100 вес.частей, марганцевая руда 14,5 вес.ч., кальцинированная сода 3,5 вес.ч. |  | 89,5(2,5 |  |  | 540(10 | 110 |  |  |  |  |  |  | Св.0.44 |
|  | 37 | С89-8 | - | 60(13 | - | - | - | 3(1 | 12(1 | - | - | 6(1 | 8(1 | 1(0,5 | MnO 8,5(1,5; Cr2O3 1(0,5; СоО 0,5(0,2. | 88(2 |  |  | 530(15 | 135 |  |  |  |  |  | 320 | Св.0,08-0,12 |
|  | 38 | С89-9 | 300-1 | 66(1 | 2(0,5 | - | - | - | 15(0,5 | - | - | 5(0,6 | 10(0,6 | - | СеО2 2(0,5 | 88,5(1,5 | 505 | 400 | 550 |  |  |  |  |  |  | 320 |  |
|  | 39 | С89-10 | - | 71,42(1 | - | - | - | - | 2,1(0,2 | 5,5(0,5 | 3,9(0,3 | 16(0,6 | 1(0,2 | - | Со2О3 0.08(0,001 | 89(2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | С89-11 | - | 73,7(1 | - | - | - | - | - | 10,1(0,5 | - | 16,2(0,6 | - | - |  | 89(2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | С90-1 | БД-1 | 69,5(1 | - | - | - | - | 5(0,5 | 5,5(0,5 | 3,5(0,3 | 12,5(0,6 | 4(0,2 | - |  | 90(1 | 505(10 | 400(10 | 550(1015 | 110 |  | 45 |  |  |  | 210 | Св.0,22-0,44 |
|  | 42 | С90-2 | 215 | 64,9(1 | - | - | - | - | 1,8(0,2 | 5(0,5 | 3,2(0,3 | 14(0,6 | 1,3(0,2 | - | Ni2O3 6,5(0,5; Со2О3 3,3(0,3. | 90(2 |  |  | 515(15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | С93-1 | С87-1 | 55(1,51 | - | 30(10,5 | - | 2(0,3 | - | - | - | 3,8(0,5 | 9,2(0,5 | - |  | 93,5(1.51 | 450(10 | 360(10 | 500(10 | 100 |  |  |  |  |  | 325 | До 0,22 |
|  | 44 | С93-2 | С88-1 | 67,5(10,5 | - | - | - | 5(0,5 | 12(0,6 | - | - | 7(0,5 | 7(0,5 | 0,6(0,2 | F2 0,9-0,4 | 93(1 | 460(10 | 340(10 | 507(10 | 126 |  |  |  |  |  | 280 | До 0,22 |
|  | 45 | С94-1 | С90-3 | 59,8(1 | - | 10,5(0,5 | - | 3,6(0,3 | 2,3(0,3 | 5,5(0,3 | 2,5(0,3 | 5,5(0,4 | 9(0,6 | 0,5(0,2 | F2 0,8-0,2 | 94,5(10,5 |  |  | 535(10 | 120 | 14 |  |  | 7,5 |  | 325 | До 0,12 |
|  | 46 | С95-2 | С89-2 | 68,5(1 | 2,8(0,5 | - | - | 4(0,5 | - | 7(0,5 | - | 10(0,5 | 7,7(0,5 | - |  | 95,2(1 | 530(10 | 400(24 | 590(10 | 115 | 40 |  |  |  |  | 230 | До 0,12 |
| Тит | 47 | С72-4 | - | 63(1,5 | 4,5(1,50,5 | - | - | 1,5(0,30,6 | 12(0,51 | 7(0,5 | - | 2(0,4 | 5(1 | 1(0,3 | MnO 4(0,5 | 72(2 |  |  | 600(10 |  |  |  |  |  |  | 370 | Св.0,08-0,12 |
|  | 48 | С76-1 | - | - | - | - | - | - | 1,6(1 | - | - | - | - | 3(0.15 | WO3 51(1; V2O5 2,4(0,2; Со2О3 1,1(0,1; Р2О5 40,9(1. | 76(2 |  |  | 530(15 |  |  |  |  |  |  |  | Св.0,44 |
| Жел | 49 | С120-1 | - | 45(1,5 | - | 23(30,5 | - | - | 15(1 | - | - | 5(1 | 11(10,5 | 1(0,3 |  | 120(52 | 405(10 | 285(10 | 445(15 | 90 |  |  |  |  |  | 350 | Св.0,22-0,44 |
| Перех | 50 | С54-1 | №35 | 64(10,5 | 23(1 | - | - | 2,5(0,5 | - | - | - | 9(0,5 | 1,5(0,3 | - |  | 54(1,5 | 555(10 | 440(10 | 575(10 | 170 |  | 63 |  |  |  | 198 | Св.0,44 |
|  | 51 | С82-1 | №36 | 71(1 | - | - | - | 3(0,5 | - | 13(0,5 | - | 11,7(0,5 | 1,3(0,2 | - |  | 82(2 | 545(10 | 425 | 600(10 | 130 |  | 82 |  |  |  | 230 | Св.0,12-0,22 |